Форма по ДП СМК В-4.04-2014
СТО 56910145-062-2022
СТО 56910145-062-2023

Закрытое акционерное общество «ТЕХПОЛИМЕР»
	[image: image3.png]—— TEXINMOAMMEP

——





	СТАНДАРТ

ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР»
	СТО

56910145-062-

2023


	
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР»
__________И.А. Путивский

м.п.

«____»___________20____


МЕМБРАНА ПОЛИМЕРНАЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ И КРОВЕЛЬНАЯ 

ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
МАРКИ ДЕКОПРАН
Технические условия

Предисловие

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «ТЕХПОЛИМЕР» (ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР»).

2 ВНЕСЕН Закрытым акционерным обществом «ТЕХПОЛИМЕР» (ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР»).

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом генерального директора ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР» от 01.09.2023 №__________________ с датой введения в действие 01.09.2023.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация о введении стандарта в действие, его пересмотре (внесении изменений) или отмене публикуется на официальном сайте www.texpolimer.ru в сети Интернет.

Информация об изменениях вносится в лист регистрации изменений, который является последним листом стандарта.

(
ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен и использован другими организациями в своих интересах без договора с ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР».

Содержание

1 Область применения 
1
2 Нормативные ссылки 
1
3 Термины и определения 
5
4 Классификация 
6
5 Технические требования 
7
5.1 Основные параметры и характеристики 
7
5.2 Требования к сырью и материалам 
10
5.3 Комплектность 
10
5.4 Маркировка 
11
5.5 Упаковка 
11
6 Правила приёмки 
12
7 Методы испытаний 
15
8 Требования безопасности и охраны окружающей среды 
16
9 Требования пожарной безопасности 
17
10 Указания по эксплуатации 
17
11 Транспортирование и хранение 
18
12 Гарантия изготовителя 
19
Приложение А (справочное) Методика оценки долговечности мембраны 
из поливинилхлорида 
20
Библиография
2 .
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР»
МЕМБРАНА ПОЛИМЕРНАЯ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ И КРОВЕЛЬНАЯ 

ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

МАРКИ ДЕКОПРАН
Технические условия

Дата введения – 2023 – 09 – 01
1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на мембрану полимерную гибкую гидроизоляционную и кровельную, изготовленную из пластифицированного поливинилхлорида марки Декопран (далее по тексту – мембрана ПВХ), предназначенную для:
- гидроизоляции туннелей;
- гидроизоляции фундаментов;

- гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений;
- гидроизоляции кровель зданий и сооружений.
2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.003 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.012 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
ГОСТ 12.4.009 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования
ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ГОСТ 2678 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний
ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 10354 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 30244 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть
ГОСТ 30402 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость
ГОСТ 31897 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления динамическому продавливанию
ГОСТ 31899-2 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения деформативно-прочностных свойств
ГОСТ 32317 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов: УФ-излучения, повышенной температуры и воды
ГОСТ Р 51032 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени
ГОСТ Р 53228/ ГОСТ OIML R 76-1 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ Р 56582 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Методы определения длины, ширины, прямолинейности и плоскостности
ГОСТ Р 56583 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Методы определения сопротивления разрыву

ГОСТ Р 56584 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения сопротивления раздиру сварного и клеевого соединений
ГОСТ Р 56704 Мембрана полимерная гидроизоляционная из поливинилхлорида

ГОСТ Р 56910 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения стойкости к воздействию жидких химических сред, содержащих воду
ГОСТ Р 56911 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения прочности на сдвиг сварного и клеевого соединений
ГОСТ Р 57417-2017 Материалы кровельные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные)
ГОСТ Р 70062 Материалы гибкие рулонные гидроизоляционные полимерные (термопластичные и эластомерные). Общие технические условия

ГОСТ EN 495-5 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения гибкости при пониженных температурах
ГОСТ EN 1107-2 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения изменения линейных размеров
ГОСТ EN 1296 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод искусственного термического старения
ГОСТ EN 1849-2 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Методы определения толщины и массы на единицу площади
ГОСТ EN 1850-2 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения видимых дефектов
ГОСТ EN 1928 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения водонепроницаемости
ГОСТ EN 12730 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления статическому продавливанию
ГОСТ EN 13416 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения с соответствующими определениями по ГОСТ Р 56704 и ГОСТ Р 57417:

3.1 мембрана из поливинилхлорида (для гидроизоляции): Водонепроницаемое гидроизоляционное гибкое полотно неармированное или армированное, выполненное из пластифицированного поливинилхлорида с добавлением технологических добавок (пластификатор, наполнитель, краситель).
3.2 гидроизоляция: Предотвращение проникания воды в гидроизолируемое пространство (объем).

3.3 мембрана из поливинилхлорида (в качестве кровельного материала): Материал промышленного производства для устройства водоизоляционного слоя крыш, поставляемый в рулонах или сложенных полотнах, неармированный или армированный, выполненный из пластифицированного поливинилхлорида с добавлением технологических добавок (пластификатор, наполнитель, краситель).
3.4 сваривание: Процесс гомогенного соединения поверхностей материалов, при котором соединяемые поверхности размягчают с помощью нагревания или растворителей (сваривание с помощью растворителя, склеивание с помощью растворителя), а затем прижимают друг к другу.

3.5 склеивание: Процесс соединения поверхностей материалов, при котором на соединяемые поверхности наносят клей или клейкую ленту, а затем прижимают друг к другу.

3.6 основа: Внутренний слой из тканого или нетканого полотна из синтетических или минеральных волокон, внедрённый в мембрану из поливинилхлорида.
3.7 отбор образцов: Процедура, используемая для формирования выборки.
3.8 выборка: Рулон (полотно) материала, отобранный из партии, от которого отрезают полосу материала для вырубки образцов для испытаний.
3.9 полоса материала: Часть рулона (полотна), попавшего в выборку, из которой вырубают образцы для испытаний материала.
3.10 образец для испытаний: Образец материала строго определенных размеров, вырубленный из полосы материала.

4 Классификация

4.1 Мембрана ПВХ изготавливается следующих видов:
- «Декопран» применяемая в качестве кровельного материала;
- «Декопран G» применяемая в качестве гидроизоляции.
4.2 «Декопран» изготавливается следующих типов:

- тип 1 – материал полимерный с защитой от ультрафиолетового излучения (далее по тексту – УФ)), армированный;

- тип 2 – материал полимерный с защитой от УФ, не армированный.
4.3 «Декопран G» – материал полимерный без защиты от УФ, не армированный.
4.4 Структура условного обозначения мембраны ПВХ при заказе и в технической документации включает:

- наименование изделия;
- обозначение вида мембраны («Декопран», «Декопран G»);
- обозначение типа мембраны;
- значение ширины полотна, м;

- значение толщины мембраны, мм;

- значение длины полотна, м;
- показатель горючести;

- цвет верхнего слоя;
- тип сырья;
- обозначение настоящего стандарта.
Примеры

1 Условное обозначение мембраны ПВХ «Декопран», типа 2, шириной 2,1 м, толщиной 1,5 мм, длиной 20 м – «Мембрана кровельная «Декопран» Тип 2 – 2,0×1,5×20,0 белый ПВХ СТО 56910145-062-2023».

2 Условное обозначение мембраны ПВХ «Декопран G» шириной 2,0 м, толщиной 2,1 мм, длиной 20 м – «Мембрана гидроизоляционная «Декопран G» 2,0×2,0×20,0 серый ПВХ СТО 56910145-062-2023».
5 Технические требования
5.1 Основные параметры и характеристики

5.1.1 Мембрана ПВХ должна соответствовать требованиям настоящего стандарта, и изготавливаться по технологической документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке. 
П р и м е ч а н и е – Технические требования в данном стандарте разработаны с учётом требований ГОСТ Р 56704, ГОСТ Р 57417, ГОСТ Р 70062.
5.1.2 Мембрана ПВХ применяется во всех климатических районах по СП 131.13330 [1]. Температурный режим эксплуатации от минус 50 °С до плюс 80 °С.
5.1.3 Полотно мембраны ПВХ не должно иметь видимых дефектов согласно ГОСТ EN 1850-2.
5.1.4 Номинальные размеры и физико-механические показатели мембраны ПВХ приведены в таблице 1.
5.1.5 Мембрана ПВХ поставляется в рулонах. Рулон состоит из одного полотна. Длина рулона устанавливается при оформлении заказа.

5.1.6 Цвет мембраны ПВХ от белого до темно серого (с оттенком). Цвет может быть изменен по согласованию с потребителем.

5.1.7 Полотно мембраны ПВХ без основы должно иметь однородную структуру и равномерную окраску. Полотно мембраны ПВХ с основой – каждый слой может иметь свой цвет согласно 5.1.6 с сохранением условия к однородности структуры и равномерности окраски.
5.1.8 Допускается по согласованию с потребителем изготовление мембраны ПВХ с защитно-дренирующим покрытием. В качестве защитно-дренирующего покрытия применяется геотекстиль нетканый с поверхностной плотностью не менее 150 г/м2, изготовленный по нормативной документации изготовителя.
Т а б л и ц а 1

	Наименование показателя
	Нормативное значение для мембраны
	Метод 
испытания

	
	«Декопран»
	«Декопран G»
	

	
	Тип 1
	Тип 2
	
	

	Внешний вид
	Отсутствие видимых дефектов
	ГОСТ EN 1850-2

	Длина, м, +5 %
	от 10 до 30
	ГОСТ Р 56582

	Ширина, м, 
[image: image1.wmf]5

,

0

5

-

+

%
	от 1,0 до 2,1
	

	Отклонение от прямолинейности на 10 м, мм, не более
	30
	

	Плоскостность, мм, не более
	10
	—
	

	Толщина, мм, 
[image: image2.wmf]5

10

-

+

% 
	1,2

1,5

2,0
	ГОСТ EN 1849-2

	Масса на единицу площади, кг/м2, ±10 %

- 1,2 мм

- 1,5 мм

- 2,0 мм
	1,5

1,9

2,5
	

	Прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении, Н/50 мм, не менее
	1000/900
	—
	—
	ГОСТ 31899-2

(метод А)

	Условная прочность при разрыве в продольном/поперечном направлении, МПа, не менее 
	—
	10/10
	10/10
	ГОСТ 31899-2

(метод В)

	Относительное удлинение, %, не менее
	19
	180
	180
	ГОСТ 31899-2

	Прочность при расслаивании, ед.изм., допуск
	???
	???
	???
	ГОСТ 11529

	Сопротивление статическому продавливанию, кг, не менее
	20
	ГОСТ EN 12730

	Сопротивление динамическому продавливанию при 23 (С (по мягкому основанию/по твердому основанию), мм, не менее

- 1,2 мм

- 1,5 мм

- 2,0 мм
	600/700

800/1000

1400/1800
	ГОСТ 31897

	Прочность на сдвиг сварного и клеевого соединения, Н/50 мм, не менее
	350
	ГОСТ Р 56911

	Сопротивление раздиру сварного и клеевого соединения, Н/50 мм, не менее
	700
	ГОСТ Р 56584


Окончание таблицы 1
	Наименование показателя
	Нормативные значения для мембраны
	Метод 
испытания

	
	«Декопран»
	«Декопран G»
	

	
	Тип 1
	Тип 2
	
	

	Сопротивление разрыву, Н, не менее
	???
	???
	ГОСТ Р 56583

	Водонепроницаемость при давлении
	10 кПа, водонепроницаем
	2 и 60 кПа, 
водонепроницаем
	ГОСТ EN 1928 

(метод В)

	Определение водонепроницаемости после искусственного термического старения в течении 12 недель при давлении
	—
	2 и 60 кПа, 
водонепроницаем
	ГОСТ EN 1296,

ГОСТ EN 1928 

(метод В)

	Определение водонепроницаемости после воздействия жидких химических сред в течении 28 суток при давлении
	—
	2 и 60 кПа, 
водонепроницаем
	ГОСТ Р 70062, 

ГОСТ EN 1928 

(метод В)

	Стойкость к воздействию жидких химических сред в течении 28 суток:
	
	ГОСТ Р 56910,

ГОСТ 31899-2

	- изменение внешнего вида 
	F – незначительные
	

	- изменение массы на единицу площади, ???, не более
	???
	

	- изменение деформативно-прочностных характеристик, %, не более
	10
	

	Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов при УФ-излучение в течение 2500 ч
	Отсутствие трещин
	— ????
	ГОСТ 32317

	Водопоглощение в течение не менее 24 ч, % по массе, не более
	0,2
	ГОСТ 2678

	Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре, не выше минус 30 ⁰С
	Отсутствие трещин и 
разрывов
	—
	ГОСТ EN 
495-5

	Морозостойкость (гибкость на брусе радиусом 20 мм) при минус 50 ⁰С
	На поверхности образца не должно быть повреждений, разрушений
	ГОСТ 2678

	Изменение линейных размеров при нагревании (6 часов при 80 ⁰С), %, не более
	0,5
	2,0
	2,0
	ГОСТ EN 1107-2

	П р и м е ч а н и я

1 Допускается по согласованию с потребителем изготовление мембраны ПВХ других размеров по длине и ширине с установленными предельными отклонениями.

2 Допускается по согласованию с потребителем изготовление мембраны ПВХ другой толщины с определением фактических физико-механических показателей.


5.1.9 Мембрана ПВХ изготавливается с необходимыми для потребителя показателями пожарной опасности.
5.1.10 На поверхности мембраны ПВХ не допускается наличие грязных и цветных включений, наличие механических повреждений (трещины, дыры, складки, разрывы, разрывы кромки), склеек и посторонних включений.
5.1.11 Методика оценки долговечности мембраны ПВХ приведена в приложении А.
5.2 Требования к сырью и материалам

5.2.1 Материалы, применяемые при изготовлении мембраны ПВХ, должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

5.2.2 Поступающее на предприятие сырье, материалы и компоненты должны соответствовать нормативной документации предприятия-изготовителя и сопровождаться документами, подтверждающими их качество (гигиенический сертификат, сертификат соответствия и паспорт качества на партию и т.д.).

5.3 Комплектность
5.3.1 Комплектность поставки мембраны ПВХ формируется в соответствии с заказом.

5.3.2 В комплект поставки входит:

- маркированные и упакованные рулоны;

- копия сертификата качества;

- паспорт качества.

5.3.3 Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве – паспортом. В паспорте должно быть указано:

- наименование предприятия-изготовителя его логотип и адрес;

- наименование и условное обозначение продукции;

- обозначение настоящего стандарта;

- состав сырья;

- объем партии, м2;
- номер партии;

- дата изготовления; 

- результаты испытаний;

- штамп и подпись ОТК.

П р и м е ч а н и е – По согласованию с потребителем перечень данных в паспорте может быть изменен.
5.4 Маркировка

5.4.1 Маркировка должна наноситься на этикетку и крепиться к каждому рулону с двух сторон. Способ крепления этикетки должен обеспечивать ее сохранность и информативность на время гарантийного срока хранения мембраны ПВХ и ее монтажа.
5.4.2 В маркировке должно быть указано:

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и местонахождение;

- наименование и условное обозначение продукции;

- обозначение настоящего стандарта;
- длина и ширина полотна материла в рулоне (полотне), м;

- номер партии;

- дата изготовления;
- знак добровольной сертификации.

П р и м е ч а н и е – По согласованию с потребителем допускается другой способ и содержание маркировки.
5.4.3 Маркировка дублируется на упаковке с двух сторон.
5.5 Упаковка

5.5.1 Мембрана ПВХ наматывается в рулоны на сердечник диаметром не менее 50 мм. Длина сердечника должна быть равна ширине полотна мембраны ПВХ или превышать ее не более чем на 200 мм. По согласованию с потребителем возможна намотка без сердечника.

Выступы на торцах рулона не должны препятствовать оптимальному складированию и погрузке продукции.
5.5.2 Рулоны мембраны ПВХ упаковывают в пленку полиэтиленовую по ГОСТ 10354 (или другие полимерные пленки по нормативной документации) черного цвета с последующим закреплением на торцах. Пленка должна быть водо- и светонепроницаемой.
5.5.3 Упакованные рулоны мембраны ПВХ размещают на поддонах в горизонтальном положении не более трех рядов по высоте и скрепляют ремнями или другими скрепляющими материалами.

П р и м е ч а н и е – По согласованию с потребителем допускается другой способ упаковки и применение других упаковочных материалов, а также без упаковки.
6 Правила приемки

6.1 Мембрана ПВХ должна быть принятой службой технического контроля.

Приемку мембраны ПВХ производят партиями.

Партией считается количество мембраны ПВХ одного типа, одной толщины, изготовленной из сырья одной марки на одной технологической линии, оформленной одним документом, удостоверяющим качество. Размер партии 20000 м2.
6.2 Качество мембраны ПВХ, установленное настоящим стандартом, обеспечивается:
- типовыми испытаниями продукции;

- входным контролем сырья и материалов;

- операционным контролем при изготовлении;

- приемо-сдаточными испытаниями продукции;

- периодическими испытаниями готовой продукции;

- сертификационными испытаниями готовой продукции.

6.3 Входной контроль сырья и материалов на соответствие требованиям настоящего стандарта осуществляется путем проверки данных документов качества на это сырье и материалы, проверки комплектности поставки и визуальным осмотром сырья и материалов (упаковка, внешний вид). Входному контролю подвергается каждая партия поступившего сырья и материалов.

6.4 Операционный контроль осуществляется по следующим показателям:

- внешний вид;

- геометрические размеры (толщина полотна, ширина полотна, длина полотна);
- прочность при расслаивании;
- качество намотки;
- упаковка и маркировка;

- вес.

Периодичность и порядок проведения операционного контроля устанавливается в технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

6.5 Периодичность испытаний мембраны ПВХ приведена в таблице 2.

6.6 Периодическим испытаниям подвергается мембрана ПВХ, прошедшая приемо-сдаточные испытания. Результаты периодических испытаний оформляются протоколом.

При совпадении сроков проведения периодических и сертификационных испытаний проводятся сертификационные испытания.

6.7 Типовые испытания мембраны ПВХ проводятся при постановке продукции на производство и изменении технологии производства, применяемого сырья, замене или модернизации производственного оборудования. Результаты типовых испытаний оформляются протоколом и актом с приложением соответствующих заключений и заверяются печатью предприятия-изготовителя.

6.8 Определение показателей пожарной опасности мембраны ПВХ проводится один раз в пять лет.
6.9 При получении неудовлетворительных результатов при любом статусе испытания по какому-либо из показателей, по нему проводят повторные испытания, на удвоенном количестве образцов отобранных от той же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

6.10 Приёмку мембраны ПВХ из партии, не принятой в результате приемо-сдаточных испытаний, следует проводить поштучно (для каждого рулона). При этом следует контролировать соблюдение только тех требований, по которым партия не была принята.

6.11 Потребитель имеет право производить контроль качества мембраны ПВХ, соблюдая правила приемки и методы контроля, установленные настоящим стандартом, но не позднее одного месяца после отгрузки продукции с предприятия-изготовителя.
Т а б л и ц а 2 – Периодичность испытаний мембраны ПВХ
	Статус испытаний.

Наименование показателя
	Периодичность 
испытаний
	Отбор 
образцов

	Приемо-сдаточные испытания

	Внешний вид
	Каждая партия
	Каждый 
рулон

	Качество намотки. Маркировка. Упаковка
	
	

	Линейные размеры: толщина, ширина, длина
	
	

	Масса на единицу площади
	
	От двух 
рулонов

	Прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении ИЛИ
Условная прочность при разрыве в продольном/поперечном направлении
	
	

	Относительное удлинение
	
	

	Периодические испытания

	Отклонение от прямолинейности на 10 м
	Один раз 
в месяц
	От двух 
рулонов

	Плоскостность
	
	

	Масса на единицу площади
	Один раз в год
	

	Прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении ИЛИ
Условная прочность при разрыве в продольном/поперечном направлении
	
	

	Относительное удлинение
	
	

	Сопротивление статическому продавливанию
	
	

	Сопротивление динамическому продавливанию
	
	

	Прочность на сдвиг сварного и клеевого соединения
	
	

	Сопротивление раздиру сварного и клеевого соединения
	
	

	Сопротивление разрыву
	
	

	Сертификационные (типовые) испытания

	Внешний вид
	По окончании срока действия сертификата
	От двух 
рулонов

	Качество намотки. Маркировка. Упаковка
	
	

	Линейные размеры: толщина, ширина, длина
	
	

	Масса на единицу площади
	
	

	Прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении ИЛИ
Условная прочность при разрыве в продольном/поперечном направлении
	
	

	Относительное удлинение
	
	

	Сопротивление статическому продавливанию
	
	

	Сопротивление динамическому продавливанию
	
	

	Прочность на сдвиг сварного и клеевого соединения
	
	

	Сопротивление раздиру сварного и клеевого соединения
	
	

	Сопротивление разрыву
	
	

	Водонепроницаемость
	
	

	Стойкость к воздействию жидких химических сред
	
	

	Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов
	
	

	Водопоглощение
	
	

	Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре
	
	

	Морозостойкость (гибкость на брусе)
	
	

	Изменение линейных размеров при нагревании
	
	


7 Методы испытаний

7.1 Объем выборки от партии составляет два рулона, отобранных случайным образом.

7.2 Отбор, подготовка проб и образцов для испытаний проводится по нормативным документам на методы испытаний, приведенным в таблице 1, в соответствии с требованиями ГОСТ EN 13416.
От каждого рулона в выборке на расстоянии не менее 1 м от конца на всю ширину полотна отрезают полосу длиной, необходимой для изготовления образцов для испытаний, предусмотренных настоящим стандартом. Допускается отбирать полосы непосредственно с технологической линии.

Испытания проводятся после выдержки образцов при комнатной температуре в течение не менее четырех часов.

Если пробы до изготовления образцов хранились при комнатной температуре в течение не менее четырех часов, то допускается проводить испытания без выдержки образцов.

7.3 Проверка внешнего вида, качества намотки, маркировки и упаковки производится визуально без применения специальных средств. Допускается величина выступа по торцу рулона не более 50 мм.
7.4 Измерение ширины проводится в процессе выработки рулеткой по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм не менее чем в трех местах по длине рулона. Длина определяется при наработке по счетчику метража.
7.5 Вес рулона измеряется весами электронными по ГОСТ Р 53228/ГОСТ OIML R 76-1 с дискретностью 1,0 кг.
7.6 Контроль физико-механических и химических показателей мембраны ПВХ выполняют в соответствии с нормативными документами, приведенными в таблице 1.
7.7 Прочность при растяжении и относительное удлинение определяются по ГОСТ 31899-2 в двух взаимно перпендикулярных (продольном и поперечном) направлениях со следующим дополнениями:

- количество образцов – пять штук в каждом направлении;
- ширина образца-полоски (50,0±0,5) мм, длина образца не менее 200 мм плюс двухкратная длина зажима для испытаний по методу А;
- образцы вырезают из пробы на расстоянии не менее 100 мм от края.
8 Требования безопасности и охраны окружающей среды

8.1 Мембрана ПВХ не обладает способностью образовывать токсичные соединения в воздушной, водной среде и почве в присутствии других веществ и факторов при температуре окружающей среды, по ГОСТ 12.1.007 относится к 4-му классу опасности.
8.2 При сварке мембраны ПВХ возможно выделение окиси углерода и хлористого водорода. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны при сварке не должны превышать предельно допустимые концентрации (ПДК): хлористого водорода – 5 мг/м3, окиси углерода – 20 мг/м3.
8.3 Контроль содержания вредных веществ в воздухе производственных помещений должен осуществляться в соответствии ГОСТ 12.1.005.
8.4 При изготовлении и переработке мембраны ПВХ необходимо применять следующие меры защиты:

- в соответствии с правилами защиты от статического электричества по ГОСТ 12.1.018 оборудование должно быть заземлено;

- производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной и при необходимости местной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и СП 60.13330 [2];
- уровень шума на рабочих местах должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003, уровень вибрации – ГОСТ 12.1.012;

- для защиты рук использовать защитные кремы, для защиты тела – спецодежду.

8.5 Средства защиты работающих должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011. Спецодежда и средства защиты ног и рук (костюм, ботинки, перчатки, защитный крем для рук) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.103.

8.6 Образующиеся при производстве твердые отходы нетоксичны, обезвреживания не требуют, подлежат утилизации в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.
9 Требования пожарной безопасности

9.1 Мембрана ПВХ не взрывоопасна, но горит при поднесении открытого огня с выделением окиси углерода, непредельных углеводородов, органических кислот, альдегидов и других токсических продуктов.
Группа горючести – Г1-Г4 по ГОСТ 30244.

Группа воспламеняемости – В2 и В3 по ГОСТ 30402.
Группа распространения пламени – РП1-РП3 по ГОСТ Р 51032.

9.2 Рабочее место должно быть оснащено приточно-вытяжной вентиляцией. При производстве должны строго соблюдаться технологические параметры в соответствии с технологическим регламентом.

9.3 При возникновении пожара сырье и мембрану ПВХ в готовом виде следует тушить тонко распыленной водой, пенами, песком, асбестовым полотном. 

Для защиты от токсичных продуктов, образующихся в условиях пожара, при необходимости применяют изолирующие или фильтрующие противогазы.

9.4 При хранении, транспортировании и производстве работ с применением мембраны ПВХ пожарная безопасность должна обеспечиваться комплексом мероприятий и средств в соответствии с ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.4.009.
10 Указания по эксплуатации

10.1 Мембрану ПВХ следует применять и эксплуатировать в соответствии с нормативной, технической и проектной документацией на строительные конструкции.
10.2 Рекомендуемые условия эксплуатации:

- показатель кислотности среды рН от 4 до 11;
- температура эксплуатации от минус 55 °С до плюс 80 °С.
10.3 Погрузо-разгрузочные работы должны быть механизированы.

11 Транспортирование и хранение
11.1 Рулоны мембраны ПВХ транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для каждого вида транспорта.

11.2 Условия транспортирования и хранения мембраны ПВХ – 2 (С) по ГОСТ 15150.

При транспортировке и хранении рулоны мембраны ПВХ следует предохранять от загрязнений и механических повреждений, таких как порезка острыми предметами, сдавливание тяжелыми грузами и т.п., а также не допускать воздействия ударных нагрузок, воздействия агрессивных сред, попадания на продукцию прямых солнечных лучей, воды, жидкостей, различных растворителей, масел.

11.3 При перевозке продукции транспортом потребителя за ее сохранность ответственность несет потребитель.
11.4 Рулоны мембраны ПВХ хранят в закрытых складских помещениях при относительной влажности воздуха до 80 % горизонтально и параллельно друг к другу на поддонах не более трех слоев по высоте. Хранение рулонов мембраны ПВХ в перекрещенном состоянии запрещено. Допускается хранение рулонов мембраны ПВХ в горизонтальном положении без поддонов не более шести рядов по высоте. Расстояние между рядами штабелей должно быть не менее 1,0 м, расстояние от стен, отопительных приборов, электрических ламп и проводки не менее 1,0 м.

11.5 На время строительства рулоны мембраны ПВХ должны храниться на складских площадках на поддонах или настилах под навесом или под укрытием из мягких свето- и водонепроницаемых материалов, исключающих попадание на них атмосферных осадков и прямых солнечных лучей при температуре окружающей среды от минус 45 °С до плюс 55 °С.
11.6 На основании СП 56.13330 [3] в производственном цехе для обеспечения производственного процесса разрешается хранение сырья в количестве, обеспечивающем сменную потребность, и хранение готовой продукции в количестве, соответствующем сменной производительности.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества мембраны ПВХ требованиям настоящего стандарта при соблюдении установленных условий транспортирования и хранения и указаний по применению.
12.2 Гарантийный срок хранения мембраны ПВХ – два года со дня изготовления. По истечении срока хранения мембрана ПВХ может быть использована по назначению после повторных испытаний (в объеме приемо-сдаточных) на соответствие требованиям настоящего стандарта.

Приложение А

(справочное)

Методика оценки долговечности мембраны из поливинилхлорида
Библиография
	[1] Свод правил

СП 131.13330.2020

	Строительная климатология

	[2] Свод правил

СП 60.13330.2020

	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

	[3] Свод правил СП 56.13330.2021


	Производственные здания


	
	ОКС 83.140.99
	ОКПД 2 22.29.29.190


Ключевые слова: мембрана полимерная из поливинилхлорида, гидроизоляция.
Руководитель организации-разработчика:

Генеральный директор

ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР»


________________
И.А. Путивский

Лист регистрации изменений

	Изм.
	Номера листов (страниц)
	Номер 
документа
	Подпись
	Дата

	
	Изменен​ных
	Замененных
	Новых
	Аннулиро​ванных
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


II
III

_1770626049.unknown

_1770626050.unknown

